**MAXIGIPS®**

vodoperiva boja za gips-kartonske ploče

**Osobine i namena:**

MAXIGIPS je kvalitetna unutrašnja disperziona boja, specijalno formulisana za nanošenje direktno na gips-kartonske ploče. Dobro prijanja za podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, izrazitu belinu, paropropusnost i otpornost na vlažno brisanje. Namenjena je za sve unutrašnje visoko upijajuće površine, poput mineralnih površina, a naročito za gips-kartonske ploče, na koje se može nanositi direktno, bez upotrebe prajmera.

**Način rada:**

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati nekom od GLETOLIN masa za gletovanje unutrašnjih zidova. Pre bojenja, zidove impregnirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. MAXIGIPS nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja. Pri čemu se boja može razrediti vodom do 20%. Drugi sloj naneti nakon 6 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

**Radna temperatura:**

Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

**Potrošnja:**

125-185 m²/L ( 1L~ 6m2) , za 2 nanosa u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja.

**Rok upotrebe i skladištenje:**

18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

**NE SME SMRZNUTI!**

**ZA VIŠE INFORMACIJA POGLEDATI TEHNIČKI LIST PROIZVODA!**